# Tiber

## Tiber pour sol intérieur

Série Tiber effet travertin, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 9 mm d'épaisseur

**Formats :** 120x120 cm rectifié – 60x120 cm rectifié – 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 20x20 cm rectifié – composition modulaire 60x60 cm + 30x60 cm + 30x30 cm rectifié (Natural) – 10x60 rectifié (Natural)

**Coloris :** Natural - Light

**Classement UPEC :** U4 P4 E3 C2 (60x60 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm) – Dossier UPEC en cours (60x120 cm)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R10 (équivalent à PC10)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A+B (équivalent à PN18)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 2 coloris.

Plinthe droite assortie

## Tiber structuré antidérapant pour sol extérieur

Série Tiber effet travertin, finition structuré antidérapant pour extérieur ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 9 mm d'épaisseur

**Formats :** 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – composition modulaire 60x60 cm, 30x60 cm, 30x30 cm (Natural)

**Coloris :** Natural - Light

**Classement UPEC :** U4 P4 E3 C2 (60x60 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R11 (équivalent à PC20)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A+B+C (équivalent à PN24)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 2 coloris.

Plinthe droite assortie

## Tiber Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Tiber Outdoor Plus effet travertin, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

**Formats:** 60x60 cm rectifié Outdoor Plus – 60x90 cm rectifié Outdoor Plus – Composition modulaire 60x90 cm + 60x60 cm + 30x60 cm rectifié Outdoor Plus (Natural)

**Coloris :** Natural - Light

**Classement UPEC F+ :** U4 P3 E3 C2 (60x60 cm Outdoor Plus)

**Résistance à la flexion (norme EN 1339) :** T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R11 (équivalent à

PC20)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A+B+C (équivalent à PN24)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.